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CORAL SCUDO ADATLAP
TŰZNEK, GOMBAELLENES SZEREKNEK ÉS ALGAELLENES SZEREKNEK ELLENÁLLÓ DEKORATÍV VAKOLAT

1. Termékleírás
A CORAL SCUDO szilikongyantákból, speciális adalékanyagokból, márványszemcsékből, töltőanyagokból, pigmentekből álló tűzálló dekoratív vakolat.
A szilikongyanta használata ebben a termékben erős hidroperációs hatást eredményez. A CORAL SCUDO a legújabb generációs, retard hatóanyagokat tartalmazó formulának köszönhetően gomba- és algaellenes védelmet nyújt.
BIOCID TERMÉK
Figyelem! A biocid termékeket biztonságosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt! 

A CORAL SCUDO dekoratív vakolat STRUKTURÁLT dekoratív megjelenésű. A kívánt modelltől függően a következőképpen strukturálható:
· kerek - kerek hornyok - körkörös mozdulatokkal;
· egyenes - egyenes hornyok - fakéreg típusú.
Kapható szemcseméretek: szemcseméret 2.

A számítógépes festőrendszer segítségével fehér, árnyékoló (korlátozott festés) használható.

Figyelem! A gyakorlatban kis vizuális különbségek fordulhatnak elő a színezett termékek és a kártya végső színei között, amelyeket a következők határoznak meg és befolyásolnak: az alkalmazott fólia megjelenése, szerkezete és vastagsága, a fényáram intenzitása és a fény típusa (természetes vagy mesterséges), amely alatt a színt értékelik.

2. Felhasználási terület
A külső és/vagy belső falak dekoratív és védőburkolata, különösen a
tűzálló hőszigetelő rendszerek (tűzálló EPS-vel vagy ásványkő gyapjúval ellátott rendszerek).
Bármilyen ásványi alapú felületen alkalmazható, mint például a szokásos mészcement vakolatok, gipszvakolat, beton, gipszkarton, valamint a súrlódásnak és kopásnak ellenálló régi festékeken.

3. Főbb jellemzők:
· tűzálló;
· a film áteresztő a vízgőzre és áteresztő a vízre;
· gombaellenes szerek és antialgák kapszulázott védőfóliával;
· könnyű alkalmazás, kiváló kezelhetőség és nagy tapadás a támasztékhoz;
· nagyon jól ellenáll a fagy-olvadásnak, a karcolásnak, a mechanikai ütéseknek, a lúgos oldatoknak, az időjárás viszontagságainak.
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4. Műszaki jellemzők:
	Krit. sz.
	JELLEMZŐ
	ELFOGADHATÓSÁGI
FELTÉTELEK
	ELEMZÉSI MÓDSZER

	0
	1
	2
	3.

	A
	Termékjellemzők

	1.
	Megjelenés
	homogén, viszkózus paszta
	
vizuális

	2.
	Sűrűség, g/cm3
	1,75 – 1,95
	SR EN ISO 2811-1:2016

	3.
	Nem illékony tartalom, %
	80 ± 5
	SR EN ISO 3251:2019

	B
	A réteg jellemzői

	1.
	Film megjelenésű
	szívós, egységes, strukturált
	vizuális

	2.
	Szín
	szabvány szerint
	vizuális

	3.
	Száradási idő, 20ºC, óra
· részben
· összesen
	
24
72
	
SR EN ISO 9117-3:2010



5. Használat
A termék előkészítése
A csomagolás felnyitása előtt törölje le a víz, olaj vagy egyéb szennyeződések nyomait, hogy megakadályozza a termék szennyeződését.
A terméket hígítatlanul vagy max. 3% víz, az akkori környezeti hőmérséklettől függően
alkalmazás.
Használat előtt a tartály tartalma nagyon jól összekeveredik.

[bookmark: _GoBack]Fontos: az árnyalatbeli különbségek elkerülése érdekében ajánlott a teljes felületet egyetlen tételnyi termékkel felvinni. Ha több köteg van, alkalmazás előtt ajánlott összekeverni őket.
A munka megkezdése előtt javasoljuk, hogy a valódi alapon kis területre vigye fel, és szárítás után értékelje a színt.
A színeltérések (foltok) a támasz egyenetlen abszorpciója, a laposságkülönbség, a termék egyenetlen alkalmazása és modellezése, valamint az időjárásnak és a napfény hatásának való eltérő mértékű kitettség miatt fordulhatnak elő.

Felület előkészítése
A termék felvitele az alapra csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára.
Az alapok, amelyekre a dekoratív vakolatot felviszik, ellenállónak, tisztának, pormentesnek, száraznak, áteresztőnek és zsírtalanítottnak kell lenniük.
A dekoratív vakolat felhelyezése előtt minden javítási munkát az ajánlások szerinti szárítási és érlelési idő betartásával kell elvégezni. Ellenkező esetben a végső felület tulajdonságai veszélybe kerülhetnek, és így a rendszer tartóssága csökken. A termikus változásoknak (fagyás-olvadás) idővel kitett javítatlan repedés lehet a kiindulópont a bevonat leválasztásához az alapról.

Új felületek
Az ásványi vakolatok (mész- és cementvakolatok) az üzembe helyezés után 28 napig érlelődnek, és mechanikusan eltávolítják az edzett cementmaradványokat.
Alapozás korall alapozóval (24 órás szárítás).


Vigye fel a háttérréteget Korall alapozó vakolat alapozó, fehér vagy színes a vakolat árnyékában, és vigye fel
hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.
Termoszisztémák: a termoszisztéma végső ragasztórétegét az alkalmazás után legalább 7 napon belül meg kell szárítani; Korall alapozóval kell feltölteni (24 órás száradás).
Vigye fel a háttérréteget Korall alapozó vakolat alapozó, fehér vagy színes a vakolat árnyékában, és vigye fel
hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.

Régi és/vagy előre festett felületek:
Tisztítsa meg a régi festéket vagy vakolatot hibákkal (hámlás, repedések), és javítsa ki újrafestéssel.
Szárítsa 7 napig, homokozza és töltse fel korallalapozóval (24 órás szárítás), majd vigye fel a korallalapozó háttérrétegét fehér vagy színes vakolatalapozót a vakolat árnyékában, és hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.
A fényes felületű felületeket csiszolni kell, majd egy réteg Coral Primer alapozót kell felvinni a vakolatokhoz, fehér vagy színes a vakolat árnyékában.

A penészes felületeket Sticky penészgátló oldattal vagy Sticky Forte penészálló oldattal mossuk textil, kefe vagy ecset segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.
Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel tisztítani, mert
kerülje a penész spórák szétszóródását a szomszédos felületeken.
Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. A termék min. 24 órával a boríték előtt
érdemeket.
Vigye fel a háttérréteget Korall alapozó vakolat alapozó, fehér vagy színes a vakolat árnyékában, és vigye fel
hagyja száradni legalább 4 órán keresztül.
A friss és javított vakolt területeket az ajánlások szerint kell szárítani, szárítás után a nagyobb mértékű felszívódás miatt további alapozást kell biztosítani.
Megjegyzés: Korallalapozó – mély akril alapozó, koncentrált, hígítatlan vagy vízzel hígítható max.1:4-ig, a szubsztrátum abszorpciós karakterétől függően, az alapszabály az, hogy szárítás után nem képez filmet (fényes réteget). A próbákat kis területeken kell elvégezni. Az alapozás után a felületnek karcállónak kell lennie, és ha ezt a funkciót nem sikerült elérni, egy másik réteget kell alkalmazni. Ez a termék segít megállítani a kivirágzás jelenségét.

Fontos!
Tűzálló hőszigetelő rendszerek (tűzálló EPS-vel vagy ásványkő gyapjúval ellátott rendszerek),
a gyártó ajánlásai szerint jár el. Ha üres hely marad a hőszigetelő rendszerek és a fal között, a tűz gyorsan terjedhet, még akkor is, ha a hőszigetelő rendszer tűzálló.

A felvitel módja
Egyetlen rétegben alkalmazzák, megszakítás nélkül a teljes felületen, hogy filmet kapjanak
egyenruhák.
Az alkalmazás folyamata a következő szakaszokat tartalmazza: nyújtás, szintezés és modellezés. Díszítővakolat nyújtása
A kövek méretével megegyező rétegvastagságú rozsdamentes acél simítóval kell felvinni. Díszítővakolat szintezése
Miután a dekoratív vakolatot egy felületre terítették, ugyanazzal a rozsdamentes acél simítóval (mosás vagy víz hozzáadása nélkül), a felesleges anyagot összegyűjtik, és a réteget kiegyenlítik a modellezéshez.
Modellezés (strukturálás)


Amikor a vakolat már nem tapad a vakolathoz, a modellezési (strukturálási) szakasz következik. Függőlegesen tartott műanyag vésővel a kívánt modell felépíthető: kerek – kerek  hornyok – körkörös vagy egyenes mozgások - egyenes hornyok típusú fakéreg.
A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:
· középhőmérséklet: 10 - 30 °C;
· bölcső hőmérséklete: 10 - 30 °C;
· termék hőmérséklete: 10 - 30 °C;
· átlagos relatív páratartalom: legfeljebb 80%.

Száradás: utolsó 24 óra, mély 72 óra.
Az alkalmazási és szárítási körülményeket a teljes száradásig fenn kell tartani. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az időjárás-előrejelzést. Ügyeljen az éjszakai fagy veszélyére!
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. Rossz helyiség szellőzés és
a túlzott páratartalom növeli a szárítási időt.
A vakolatot a kivitelezést követően (a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően) kb. 3-7 napig védeni kell az esőtől állványponyvák segítségével.

Figyelem!
Ne alkalmazza lakkfóliákon, oldószerbázisú festékeken és zománcokon, nagyon törékeny felületeken (pl. meglévő sárfesték, mészvakolat, mészvakolat), sós virágzatú felületeken.
Ne alkalmazza olyan vízszintes felületeken, amelyeken a csapadék merőlegesen esik (ablakpárkányok stb.).
Ne alkalmazza kevesebb, mint 2 órával az eső elállása után (olyan hőmérsékleti körülmények között, amelyek lehetővé teszik a felület megszáradását).
Ne dolgozzon az alábbi körülmények között: eső, köd, alacsony hőmérséklet, 80% feletti magas páratartalom, fagyveszély, nagyon magas hőmérséklet esetén ajánlott a terméket a homlokzaton alkalmazni olyan napszakokban, amikor a felület nincs közvetlen napfénynek kitéve.
A hólyagok és lerakódások előfordulásának megakadályozása érdekében a vakolatot egy lépésben (megszakítás nélkül) felvisszük a „nedves-nedves” folyamatra, ehhez elegendő számú munkavállalóra van szükség az állványon.
A termék későbbi ismételt alkalmazása javítások és csiszolás céljából egy már alkalmazott felületen nem ajánlott, mivel az egyes területek különböznek a felület általános megjelenésében.
A megfelelően alkalmazott díszítővakolat ellenáll a sok éves fagy-olvadási ciklusnak, lemosható és frissíthető kültéri mosható falfestékkel.

6. Fajlagos fogyasztás:
- szemcseméret 2 mm = 2,8-3,3 kg/m2;
A fogyasztás függ az alkalmazás módjától és körülményeitől, a felület alakjától, méretétől, textúrájától és profiljától. A vakolat előkészítése és alkalmazása során anyagveszteség fordulhat elő, ezért javasoljuk, hogy
rendeljen további mennyiséget, különösen, ha színes terméket szeretne.
A fajlagos fogyasztás pontos értéke helyszíni vizsgálatot követően határozható meg.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás - A termék lezárt műanyag tartályokba van csomagolva: 25 kg.
Tárolás és szállítás - Az eredeti lezárt csomagolásban, amely nincs kitéve időjárásnak, napsugárzásnak vagy más hőforrásnak és gyulladásnak, 5-30° C közötti hőmérsékleten. Az értékcsökkenés befagyásának veszélye.


8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap, az eredeti légmentesen lezárt csomagolásban, feltéve, hogy a szállítási és tárolási szabályokat betartják.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladéknak minősülnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésre van szükség. Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.
COV EU határérték g/l: Kat. A/c: 40
Maximális COV a használatra kész termékben, g/l: 40




Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét.
A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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