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ADATLAP

FEHÉR SPECIÁLIS CORAL ALAPOZÓ 

1. Termékleírás
A FEHÉR SPECIÁLIS CORAL ALAPOZÓ egy professzionális termék, amelyet fehér alapozóként terveztek, és amely akril kopolimereken és speciális adalékanyagokon alapul.

2. Felhasználási terület
Belső és külső felületek (vakolatok, glettelések, gipsz stb.) alapozására és előbevonására használják, háttérrétegként, mielőtt mosható festékeket felvinnék a belső és külső felületekre.

3. Főbb jellemzők
· biztosítja a szubsztrátum jó lefedettségét;
· meghatározza a festékfogyasztás csökkenését;
· a speciális fehér CORAL alapozó használata után elegendő egyetlen mosható CORAL réteg;
· csökkenti és kiegyenlíti az abszorpciót a szubsztrátum szintjén;
· növeli a festék felületi tapadását;
· csökkentett száradási idő;
· megőrzi a felület permeabilitását.

4. Műszaki jellemzők:
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5. Használat
A termék előkészítése
Használat előtt alaposan keverje össze. Vigye fel hígítatlanul vagy legfeljebb 1:1 arányban ivóvízzel hígítottan.
Megjegyzés: Hígítás nélkül alkalmazzák, hogy a lefedés egyrétegű mosható CORAL festékkel történjen.
Felület előkészítése
A termék felvitele a felületre csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára. A felületeknek, amelyekre a festéket felviszik, tartósnak, tisztának, pormentesnek, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
Új felületek
Az ásványi vakolatok (mész/cement vakolatok) az üzembe helyezés után 28 napig kötnek, és az elfolyó folyadékot eltávolítják, csiszolják, portalanítják és az alapozás speciális fehér Coral alapozóval történik.
A vakolatokat a gyártó ajánlása szerint kell szárítani, csiszolni, portalanítani és Korall speciális fehér alapozóval alapozni.
Régi és/vagy előre festett felületek
Ne alkalmazza oldószeralapú festékekhez vagy mész-/agyagfestékekhez.
Takarítsa meg a régi tapadásmentes festéket vagy vakolatot, és javítsa ki a
felületi hibákat (hámlás, repedések) festéssel, vágással vagy gitteléssel.
A megjavított területeket legalább 72 órán át hagyjuk száradni, majd csiszoljuk, portalanítjuk és Korall speciális fehér alapozóval alapozzuk.
A penészes felületeket Sticky penészgátló oldattal vagy Sticky Forte penészálló oldattal mossuk textil, kefe vagy ecset segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.
Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani,
hogy elkerülje a penészspórák szétszóródását a szomszédos felületeken.
Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával a festék felhordása előtt.
Jellegüktől függetlenül a felületeket 1-2 rétegben kell kezelni speciális fehér Coral alapozóval, hígítatlanul vagy 1:1 arányban ivóvízzel hígítva (a kezelt felület abszorpciós képességétől függően).
Az alapozó réteg akkor jó, ha szárítás után nem válik fényessé. A tartószerkezet szerinti optimális hígítási módszer megtalálása érdekében kis területű vizsgálatokat végeznek.
Fontos: Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület
egyenletes rétegű azonos típusú bevonattal került lefedésre A különböző glett típusok textúrája és abszorpciója közötti különbségek
eltorzítják a festékréteg végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).
Alkalmazási mód: kefével, görgővel vagy szórópisztollyal egyenletesen, 1-2 rétegben, a felület abszorpciójának mértékétől függően, az alapszabály az, hogy a réteg száradása után (fényes réteg) nem képződik; a teszteket kis felületeken végezzük; az alapozás után a felületnek karcállónak kell lennie; ha ezt a funkciót nem sikerült elérni, akkor egy másik réteget kell felvinni.
A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:
· környezeti hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
· felületi hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
· termék hőmérséklete: minimum 10ºC, maximum 30ºC;
· átlagos páratartalom: legfeljebb 80%;


Száradás: 2 óra a felületen, 24 óra mélységben, amely után a befejező réteg felhordható A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és felület) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.

6. Fajlagos fogyasztás: 10-15 m2/ l / réteg.
A felhasználás az alkalmazási körülményektől függően változhat (felületi geometria, az alkalmazás módja, környezeti feltételek, természet és felületi előkészítés).

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás: A terméket lezárt műanyag dobozokba csomagolják, amelyek kapacitása:
1 l; 4 l; 10 l.
Tárolás és szállítás - A terméket eredeti csomagolásában, száraz, biztonságos helyen, napsugárzástól és időjárástól védve, 5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolják. A terméket fedett szállítóeszközzel szállítják.
Az értékvesztés veszélye fagyás esetén.

8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladékok, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik őket
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.





VOC EU határérték g/l:kat A/h: 30
Maximális VOC a használatra kész termékben, g/l: 30






Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét.
A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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