Dátum:  02.02.2022

ADATLAP

vízalapú CORAL Aqua zománc

1. Termékleírás
A vízalapú CORAL Aqua zománc egy akrilgyanta,
pigment, adalékanyag, korróziógátló alapú vizes emulziós festék.

Elérhető színek: Boreális fehér, Latte Cream, Ezüstszürke, Solar Yellow, Passion Red, Fuchsia Candy, Levendula lila, Türkizkék, Esmeralda Green, Zafírkék, Foxy Brown, Szénfekete.

2. Felhasználási terület
Ez egy vízbázisú festék, amelyet fém, fa, semleges falazófelületek védelmére használnak, kellemes megjelenést kölcsönözve azoknak. Új felületek fedésére, valamint korábban festett felületek javítására szolgál, és színes tónusok is használhatók fűtőtestek (radiátorok) fedésére.
Matt bársonyos változatban szállítjuk.

3. Főbb jellemzők:
· jó felhordó- és fedőteljesítmény;
· nagyon jó színtartóság idővel;
· nagyon jó tapadás fa és falazott felületekhez;
· nagy kopás- és időjárásállóság;
· jó tapadás az alkalmazott felületekhez alkid festékekkel vagy alapozókkal;
· szagtalan, ideális beltéri vagy rossz szellőzésű területeken való használatra
4. Műszaki jellemzők
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	A
	Termékjellemzők

	1.
	Megjelenés
	homogén, viszkózus folyadék
	vizuális

	2.
	Sűrűség 23 ± 0,5C, g/cm3
	1.10 – 1.27 ± 0.02
a terméktől függően
	SR EN ISO 2811-1:2016

	3.
	Brookfield viszkozitás, hőmérséklet 23±1 °C, 100
ford/perc, cP
	2500 - 4500
	SR EN ISO 2555:2003

	4.
	pH
	7,5 – 9,5
	SR EN ISO 787-9:2019

	5.
	Nem illékony anyagok tartalma,
(1g/100 cm2, 125 °)
	45 - 55 ± 2
a terméktől függően
	SR EN ISO 3251:2019

	B
	A réteg jellemzői

	1.
	Megjelenés
	egyenréteg, matt réteg
	vizuális

	2.
	Szín
	szabvány szerint
	vizuális

	3.
	Fedőteljesítmény, min. (6 óra száradás után
0,2 mm-es lehúzóval húzott fóliáról)
	
min. 95.00
	belső módszer

	4.
	A rendszeres reflexió meghatározása
	15 - 30
	SR ISO 2813:2015
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	a festékfólián 60° -on, 24 óra után, min.
	
	

	5.
	A szabványnak való színes megfelelés 
	ΔE*<1
	belső módszer

	6.
	Tűzveszélyességi osztály
	meghatározatlan teljesítmény


5. Használat
A termék előkészítése
Használat előtt és alkalmazás közben alaposan keverje össze. A termék vízzel hígítható
5-10%.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a terméket alaposan összekeverte (az eredeti csomagolásban) az alkalmazás előtt és alatt.
Felület előkészítése
Fémfelületek
Tisztítsa meg a felületet a rozsdától/hámló festéktől kefével, csiszolással vagy homokfúvással, zsírtalanítsa
Sticky univerzális hígító 509-cel és a védelem a Sticky Grundal , korróziógátló alkid alapozóval történik.
Fafelületek
Jó tudni, hogy a fa festés előtti száradása olyan szakasz, amelytől a teljes munka megjelenése és tartóssága függ. A fa nedvességtartalmának száradás után 8-12% között kell lennie.
Távolítson el minden por-, szennyeződés-, zsír-, maradvány- és erodáltfa-maradványt.
A portalanítás kefével, porszívózással és pamutkendővel való letörléssel történik.
A zsírtalanítás Sticky Diluant Universal 509-cel történik.
Ha a felületeken hibák (egyenetlenség, repedések stb.) láthatók, akkor azok javítása a Sticky Polistick – Fához, falazathoz és gipszkartonhoz való Késgittel történik, fehér vagy árnyalt változatban, a terméket értékesítő üzletekben kapható  színkártya szerint (világos tölgy, sötét tölgy, mahagóni, dió, wenge) vagy a Sticky Color-ral árnyalva (a fa árnyalata szerint kiválasztott szuper koncentrált pigmentek) történik. Száradás után csiszolja, majd porolja le a felületet.
A felületeket 1-2 rétegben impregnáló Coral alapozóval alapozzuk (a fa porozitásától függően), elkerülve a felületen a fényes rétegképződést. A rétegek közötti csiszolás 180-320-as szemcseméretű csiszolópapírral történik.
Korábban festett felületek esetén a régi festéket vagy lakkot kaparással, csiszolással és portalanítással a tartóra helyezzük, majd a kezelésük új felületként történik.
Figyelem! Előzetes vizsgálat nélkül nem ajánlott a terméket már kezelt/impregnált fafelületekre alkalmazni.
Falazat felületek: tisztítsa meg a felületet a portól, és alapozza meg Sticky TiefGrund-mély alapozóval a külső és belső falakhoz. vagy a falhoz való Sticky alapozóval
Figyelem! Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület egyenletesen van bevonva ugyanolyan típusú bevonattal. A különböző típusú vakolatok textúrája és abszorpciója közötti különbségek torzítják a festékfólia végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).
Alkalmazási mód:
Javasoljuk, hogy a festéket kefével, görgővel vagy szórópisztollyal vigye fel. Légmentes permetezéshez
hígítatlanul kell felhordani.
2-3 rétegben kerül alkalmazásra, a felület jellegétől és elkészítésének módjától függően.
Használat után azonnal mossa le a munkaeszközöket meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel.
Alkalmazási feltételek;
· felület páratartalma: max. 12%;
· átlagos hőmérséklet 10÷30ºC;
· termék hőmérséklete 10÷30ºC;
· felületi hőmérséklet 10÷30ºC;
· max. környezeti páratartalom 75%.

Az alkalmazási feltételeket a teljes száradásig fenn kell tartani. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az időjárás-előrejelzést. Az alkalmazási utasítások be nem tartása módosíthatja a bevonat megjelenését és minőségét. Figyelem!
Ne dolgozzon esőben, ködben, erős szélben vagy alacsony hőmérsékleten;
Kerülje a nagyon magas hőmérsékleten történő munkavégzést, javasolva a termék alkalmazását a nap folyamán, amikor a felület nincs kitéve a közvetlen napfénynek.
Alacsony hőmérsékleten a száradás lassan történik, és a filmképződés nem történik megfelelően, így idővel veszélyezteti a munka minőségét és szilárdságát.
Hasonlóképpen, ha a hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot, a festék gyorsan megszárad, nincs ideje megjeleníteni a felületen, a tapadás alacsony, és a későbbi hámlások előfordulhatnak, ecset- vagy görgőnyomok maradhatnak. Ebben az esetben ajánlott a munkát a szokásos alkalmazási körülmények között elhalasztani.
Száradás:
2-4 óra - gyors száradás tapintásra (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően). A második réteget az első réteg száradása után kell felhordani (legalább 6 óra).
Végső szárítás (kezeléshez): 24 óra.
A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.

6. Becsült fogyasztás: 8-10 m2/ liter/ réteg, a felület előkészítésétől és a befejezés mértékétől 
valamint a felület jellegétől függően.
A termék elkészítése és alkalmazása során keletkező anyagi veszteségeket külön kell figyelembe venni.

7. Csomagolás, szállítás és tárolás
Csomagolás: a terméket lezárt tartályokba csomagolják, amelyek kapacitása:
0,6 l; 2,5 l
Tárolás és szállítás: zárt csomagolásban, időjárásnak, napsugárzásnak vagy más hőforrásnak és gyulladásnak nem kitéve, 5-30°C közötti hőmérsékleten. Értékcsökkenés veszélye a fagy miatt.

8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 36 hónap, az eredeti lezárt csomagolásban, a csomagolási és tárolási előírásoknak megfelelően tárolva.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladéknak minősülnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésre van szükség.
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.


VOC EU határérték g/l: catA/d: 130 (2010)
VOC termék, max g/l: termék használatra kész állapotban 130



Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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